N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.			Kontakt:

Mierová 179, 				Tel:  +421/2 45643045

821 05  Bratislava 			Mob: +421/905 719 207

IČO. 35693959				E-mail: ncn@ncn.sk

IČ DPH: SK2020355975 			www.metanova.sk

Technický list

METANOVA 651

Mazivo na železničné spínače

Vlastnosti

METANOVA 651 – výrobok je  šetrný k životnému prostrediu.  Obsahuje syntetický základový olej a špeciálne aditíva. Vysoká priľnavosť výrobku zaručuje vynikajúce mazacie vlastnosti ako v zimnej tak aj v letnej prevádzke. Je univerzálne použiteľný na mazanie častí výhybiek, na mazanie káblových valcov, mazanie spínačov, železničných stoličiek aj na skrutky.

METANOVA 651 zabezpečuje  dlhotrvajúce mazacie a ochranné vlastnosti, je  stabilný, nepodlieha špeciálnemu označeniu podľa predpisu EÚ.

Konzistencia:

Hustý, tekutý prostriedok

Mazacie vlastnosti:

METANOVA 651 bez ohľadu na poveternostné podmienky vďaka špeciálnym aditívam – zabezpečuje vynikajúce mazacie vlastnosti.

Použitím špec. aditív  je  odolný proti starnutiu degradácii  a má vynikajúcu priľnavosť.

Odolnosť proti chladu:

METANOVA 651 je odolný proti nízkym teplotám, a aj v zime zabezpečuje vysokú priľnavosť na kovové povrchy. Zmena  hustoty je pozorovateľná pod -20 ˚C teploty, kryštalizácia  maziva nastane iba pod

-40 ˚C.

Odolnosť:

METANOVA 651 Je chemicky neaktívna látka  voči väčšine chemických látok a na  životné prostredie. Odolný proti počasiu a UV žiareniu, vo vode nerozpustný, vysoko odolný voči vlhkému prostrediu, tečúcej vody, snehu a aj proti slanej vode. Poveternostné podmienky všeobecne nemajú vplyv na účinnosť maziva.

Penetračná schopnosť:

METANOVA 651 preniká do trhlín, medzier a zabraňuje prenikaniu vody.

Ochrana proti korózii

METANOVA 651 Má vynikajúce antikorozívne vlastnosti

Požiarna bezpečnosť

Výrobok podľa predpisov EU  nie je klasifikovaný ako horľavina, ale pri zahriatí nad 310 ˚C  môže horieť.

Vplyv na životné prostredie

METANOVA 651 je biologicky odbúrateľný (OECD 301D)

Technické dáta:		Hodnota						Skúšobná metóda

# Konzistencia			hustý, tekutý prostriedok

# Farba                                      	žltá

# Zápach				mierne mastný

# Hustota			0,91-0,92g/cm3 	20˚C			ISO 12185

# Viskozita			cca. 40 mm2/s		40˚C			EN ISO 3104

# Bod tuhnutia 			-40 ˚C						ISO 3016

# Korozívne vlastnosti              	0			60˚C, 24H		MSZ 13152

# Rozpustnosť vo vode		zanedbateľná		20˚C

# Vymývanie vodou(strata)	4,0% m/m		22˚C, 168 H

# Viskozita zákl. oleja		46 mm2/s		40˚C			ASTM D445/DIN51562

# Bod tuhnutia zákl. oleja	<-40 ˚C						DIN ISO 3016

# Vyparovanie zákl. oleja	0,47%			75˚C, 528H

# Bod vzplanutia		278 ˚C						EN ISO 2592

# Biologická odbúrateľnosť	> 70 % (ľahko

# odbúrateľný)		28 dní			OECD 301D

# Prevádzková teplota		od -30 ˚C do +80 ˚C

# Skladovateľnosť		24 mesiace					od 5 do 30 ˚C v originálnom balení

Rozsah a použitie

METANOVA 651 je prostriedok vhodný pre všetky ročné obdobia a za všetkých poveternostných podmienok, na mazanie železničných stoličiek a ďalšie pomaly sa pohybujúce zariadenie.

Môže byť použitý aj na vlhký kovový povrch - vytláča vodu.

Prvé použitie

Pred použitím škrabkou treba odstrániť hrubé nečistoty (olej, piesok, bahno) a iné tuky. Výrobok treba pretrepať a vhodným štetcom v tenkej vrstve, rovnomerne naniesť  na všetky exponované plochy.

Aplikácia je  najvhodnejšia s mazacím zariadením  PROFISTAR 5 ( ručné čerpadlo pod tlakom- nádrž 10 litrov s ventilom,  predlžovacie trubice, na konci s výmennými štetcami.)

Pravidelné mazanie

Pri použití produktu METANOVA 651  interval mazania môže byť zriedkavejšie v porovnaním s inými mazacími prostriedkami

Pri výhybkách je  mazanie  závislé od poveternostných podmienkach , interval je  1-2 týždne. Pri aplikácii nečistoty treba odstrániť nečistoty škrabkou.

Bezpečnosť a životné prostredie

Údaje a pokyny možno nájsť v karte bezpečnostných údajov /KBÚ/

Používa sa:  MAV, České dráhy, ÖBB

Balenie:

10 l, 400 ml