N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.						Kontakt:

Mierová 179, 							Tel:  +421(0)2/45643045

821 05  Bratislava 						Mob: +421(0)905/719207

IČO. 35693959							E-mail: ncn@ncn.sk

IČ DPH: SK2020355975 						www.metanova.sk

Technický list

METANOVA Thermocup 1200

Špeciálna montážna pasta na báze kovu

Svojím unikátnym zložením dokonale chráni všetky rozoberateľné spoje proti zadretiu a zaisťuje ich demontáž. Vhodná pre uhlíkové materiály a farebné kovy. Obsahuje chemicky čisté kovové častice hliníka, zinku a častice ocele, ktoré dokonale vypĺňajú a vyrovnávajú povrchové nerovnosti a vytvára vysoko odolnú, oddeľujúcu vrstvu so špičkovými mazacími účinkami.

Vlastnosti:

- má úplne ojedinelý koeficient trenia: 0,1

- dlhodobé pôsobenie 15 až 20 rokov

- vďaka svojmu zloženiu zaisťuje jednoduchú a bezproblémovú demontáž všetkých rozoberateľných spojov

- je charakterizovaný vynikajúcimi mazacími účinkami aj v najtvrdších prevádzkach

- je odolný kyselinám a lúhom

- má výnimočnú odolnosť v tlaku, preto je ideálnym mazacím prostriedkom pre klzné plochy s veľkým mechanickým zaťažením

- spoľahlivo pôsobí v agresívnom prostredí a je použiteľný v teplotnom rozsahu: od -180 ° C do + 1200 ° C pri tlaku: až do 22000 N / cm2

- zabraňuje kontaktnej (galvanické) korózii pri dotyku rôznych kovov

- odolný oplachu slanou i sladkou vodou

- neotiera sa z nanesených plôch

- neobsahuje chlór, flór, nikel, olovo a kadmium

Možnosti použitia:

- Ideálna prevencia pre všetky oblasti priemyslu najmä energetika, chémia, hutníctvo , bane ...

- Ideálne použitie pre svorníky všetkých veľkostí, sedlá armatúr, teplovodné a parovodné šupátka, vrátane ventilov

- deliaca rovina turbín

- všetky namáhané rozoberateľné spoje

- parné generátory, čerpadlá, armatúry, tlakové nádoby, pásové vodiče ...

- klzné plochy s veľkým mechanickým zaťažením

- ako mazací prostriedok na ložiská s nízkym počtom otáčok

Aplikácie:

Pred vlastnou aplikáciou je nutné odstrániť prípadnú vrstvu nečistôt. V ideálnom prípade je vhodné použiť špeciálny odmasťovací prostriedok NICRO 901 K-3S. - Nanesie sa pomocou štetca alebo špachtle na trecie plochy. Je nutné u závitov aplikovať na celý závit skrutky, vrátane závitu matice. Funguje ako neviditeľné guľôčkové ložisko medzi závitmi skrutky a matky, medzi puzdrom a čapom alebo medzi trecími plochami.

Dôležité upozornenie: pred aplikáciou produkt dôkladne premiešať!

Technické dáta:				Hodnota				Skúšobná metóda

# Farba                                    	  		šedá

# Zápach						špecifický

# Konzistencia					pasta

# Merná hmotnosť(g / cm3) pri 20 ° C		1,3

# Trieda NLGI:					1 ° C

# Koeficient trenia: 				0,1 						DIN 946

# Pokojová penetrácia: 				315-330 mm / 10 ° C

# Odlučovanie oleja: 				1,1% ° C

# Bod kvapnutia:				nevykazuje

# Rozpustnosť vo vode: 			nerozpustný

# Obsah pevného materiálu:			min. 52%

# Obsah oleja - max. Hmotnosť: 		4%

# Pevnosť v tlaku: 				22000 N / cm2

# Pevnosť pri zaťažovaní: 			6500 N 	pri1min, 1490 ot / min. 	DIN 51350 časť 4

# Bod zvaru / zvarové zaťaženie: 		7000 N 	pri 1min, 1490 ot / min. 	DIN 51350 časť 4

# Skúška opotrebovania kalota / vrchlík: 	0,86 mm 	pri 300 N, 1h, 1490 ot / min. 	DIN 51350 časť 5

# Stálosť chemická stabilita

# - destilovaná voda: 				dobrá 						DIN 51 807

# - kyselina soľná, 10%: 			dobrá

# Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W / mK): 	0,8 stanovené meraním podľa Popova

Vodivosť (pri 22 ° C): 			okolo 100 pS / m 				ASTM D 2624

Strata hmotnosti po 20-tich hodinách: 	4,4% 		pri 200 ° C, 24 hod.

Použiteľnosť v rozpätí teplôt: 		-35 ° C až + 200 ° C

(krátkodobo + 250 ° C) 	ako kvapalné mazivo

- 35 ° C až + 450 ° C 		ako suché mazivo

-180 ° C až + 1200 ° C 	ako separačný prostriedok

# Obsah:

# Chloridy:			max .90 ppm

# Fluoridy:			max. 60 ppm

# Sulfidy:			max. 150 ppm

Balenie:

Obsah 			Balenie

Aerosol: 		400 ml 		sprej

Pasta: 			500 g 			dóza so štetcom

Pasta: 			1KG 			dóza

Pasta: 			5KG 			dóza

Pasta: 			10KG 			dóza