N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.						Kontakt:

Mierová 179 							Tel:  +421(0)2/45643045

821 05  Bratislava 						Mob: +421(0)905 719 207

IČO. 35693959							E-mail: ncn@ncn.sk

IČ DPH: SK2020355975 						www.metanova.sk

Technický list

METANOVA Thermocup 800

montážna pasta na báze medi

METANOVA Thermocup 800 – Montážna pasta určená pre súčasti strojov.  Iskrová bezpečnosť inštalácie a dlhodobá ochrana proti oteru a korózii, kovanie, zváranie v baníctve, chemického a plynárenského priemyslu -180 ° C až 800 ° C. Vyplňuje a vyrovnáva povrchové nerovnosti a vytvára vysoko odolnú, oddeľujúcu vrstvu s mazacími účinkami

Vlastnosti:

- -180 C až + 800 C tepelne odolné Extrémne tlaku z 230 N / mm2)

- pri inštalácii zabraňuje iskreniu a chráni skrutky a časti zariadení

- vytvrdzovanie

- zabraňuje tepelnému poškodeniu

- pri ľahkej demontáži

- na doťahovanie skrutiek pri žiadosti momentu presnosti

Možnosti použitia:

- v chemických továrňach

- ropných rafinériách

- v elektrárňach

- v baníctve

- údržba kotlov a plynových turbín

- opravy vozidiel

- Spark Plug Elektrické zariadenia

- žeriavy

- vlaky

Aplikácie:

Pred vlastnou aplikáciou je nutné odstrániť prípadnú vrstvu nečistôt. Nanesie sa pomocou štetca alebo špachtle na trecie plochy. U závitov je nutné aplikovať na celý závit skrutky, vrátane závitu matice.

Dôležité upozornenie: pred aplikáciou produkt dôkladne premiešať!

Technické dáta:			Hodnota				Skúšobná metóda

# Konzistencia: 				pasta

# Farba: 					bezfarebná

# Zápach: 				zápach

# Hustota: 				1,30 g / ml, 20 ° C

# Pevnosť pri zaťažovaní: 		3.600 N, 	1 min, 1490 ot .. 	DIN 51 350 časť 4

# Bod zvaru / zvarové zaťaženie:	3800 N, 	1 min, 1490 otáčok /min. 	DIN 51 350 časť 4

# Skúška opotrebovania: 		0,87 mm, 	300 N, 60 min, 		DIN 51 350.časť 5

# Koeficient trenia: 			0,1

# Skúška odolnosti proti korózii: 	0(žiadna korózia), 40 ° C, KK, 14 d,

# Oceľ S-36,

# DIN 50 017 / KK

# Hmotnostná strata: 			5,8%, 200 ° C, 24

# Rozpustnosť vo vode, 20 ° C:		 -30 ° C do + 200 ° C, ako mazivo,

# 180 ° C do + 800 ° C  ako separátor

# Trvanlivosť / skladovanie:	5 rokov pri správnom skladovaní (= 10 ° -25 ° C, relatívna vlhkosť max. 60%)

Balenie:

Pasta:	1 kg –plastová dóza