N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.						Kontakt:

Mierová 179 							Tel:  +421/0245643045

821 05  Bratislava 						Mob:+421/0905719207

IČO. 35693959							E-mail: ncn@ncn.sk

IČ DPH: SK2020355975 						www.metanova.sk

Technický list

METANOVA  NICRO  306

KATODOVÁ ANTIKOROZNÁ OCHRANA

Špeciálna antikorózna ochrana, nahrádza žiarové zinkovanie, opravuje zničené galvanizované povrchy. Poskytuje ideálnu ochranu proti katódovej korózii pre oceľové štruktúry, káblové lávky, nádrže, časti karosérie áut a zvárane spoje. Obsah zinku viac ako 90%. teplotný rozsah do + 600°C.  Aplikuje sa za studena.

Vlastnosti:

METANOVA NICRO 306 dokonale chráni kovový podklad pôsobením elektrochemického procesu – zinok

ako anóda a kovový podklad ako katóda. Schne veľmi rýchlo, po cca 30-ti sekundách je povrch nelepivý a po cca 15-tich minútach jej možné ošetriť farebným náterom.

Vďaka jednoduchej aplikácii umožňuje vykonávať dokonalú antikoróznu ochranu priamo na mieste. Skladá sa  z 95% zinku a 5% špeciálnej živice. Svojím zložením zaručuje, že povrch je celý homogénny bez trhliniek aj pri teplotnom zaťažení. Odoláva i agresívnemu chemickému prostrediu.

Aplikácia:

Aplikuje sa na kovový podklad, ktorý nie je potrebné zvláštne upravovať. Stačí odstrániť starý náter alebo voľné častice (šupinky) korózie. Potom sa pomocou uhľovodíkového prostriedku NICRO K-3S kovový podklad dôkladne odmastí – opieskovanie nie je nutné. Na takto ošetrený povrch sa nanáša striekaním, natieraním alebo namáčaním.

Možnosti použitia:

Používa sa ako základná antikorózna ochrana rozmerných oceľových konštrukcií, ktoré sú vystavené agresívnemu prostrediu v chemickom priemysle a energetike, v cisternách odpadových vôd alebo ako náhrada klasického spôsobu zinkovania, ochrana zvaru a karosérie áut alebo ako oprava stávajúcich pozinkovaných povrchov.

Fyzikálno – chemické vlastností

METANOVA NICRO 306

Technické dáta:				Hodnota				Skúšobná metóda

# Farba                                    	  		šedá

# Zápach						charakteristický

# Bod vzplanutia:					35 °C

# Rozpustnosť: 					vo vode nerozpustný

Skupenstvo (pri 20°C): 				kvapalné, aerosól

Hustota: 					1,9 g/cm3 pri 20°C

Skladovateľnosť: 				12 mesiacov pri 20°C

Balenie:

Aerosól: 		400 ml spray

Kvapalina: 		2,5 L kanister