N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.						Kontakt:

Mierová 179, 							Tel:  +421/0245643045

821 05  Bratislava 						Mob: +421/0905719207

IČO. 35693959							E-mail: ncn@ncn.sk

IČ DPH: SK2020355975 						www.metanova.sk

Technický list

METANOVA BOND  RTV 3110

Super RTV-silikón ČIERNY

Neutrálny vytvrdzovací jednozložkový RTV silikón vyvinutý pre použitie v širokej škále priemyselných aplikácií. METANOVA BOND RTV 3110 je bez zápachu a nekorozívny, pretože vedľajšie zložky produktu sú chemicky neutrálne.

Výrobok sa vyznačuje vysokou teplotnou odolnosťou, mechanickou pevnosťou a odolnosťou proti vibráciám, ako aj vynikajúcou poveternostnou a chemickou odolnosťou.

Možnosti použitia:

METANOVA BOND  RTV 3110 je lepidlo a tmel, ktoré dosahujú optimálne tesnenie, ochranu a priľnavosť k širokej škále materiálov. Spravidla sa používa v situáciách, ktoré si vyžadujú spojenie alebo tesnenie k povrchu vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach, alebo v aplikáciách, kde elektronické súčiastky vyžadujú ochranu pred vonkajšími silami (vibráciami, nárazmi, vlhkosťou a chemikáliami):

- Lepenie a utesňovanie častí domácich spotrebičov (napr. rúry na pečenie a keramické platne).

- Tesnenie elektronických súčiastok (napr. akumulátorov)

- Tesnenia v automobilových aplikáciách (napr. sacie potrubia, olejové čerpadlá, olejové vane, ložiská vačkových hriadeľov, kryty prevodovky a predné kryty)

- Tesnenie dverí.

Aplikácie:

Vytvrdzuje pôsobením vzdušnej vlhkosti. Na dosiahnutie dokonalého vytvrdnutia, nemá byť nanesená vrstva silnejšia viac ako 6 mm.

Lepené plochy sa dôkladne očistia a odmastia odmasťovacím prostriedkom NICRO 901 K-3S. Plochy je možné prípadne za sucha zdrsniť. Vytvrdzovanie prebieha smerom zvonku dovnútra, cca po 20-tich minútach sa vytvorí nelepivá vrstva. Proces vytvrdzovania môže byť urýchlený vyššími teplotami a vyššou vzdušnou vlhkosťou.

Po cca 1-3 hodinách je možné vykonávať manipuláciu, konečná pevnosť sa dosahuje po niekoľkých dňoch. Aplikácia 1 - trvalé tesnenie: naniesť na jednu stranu dielov, spojiť a nechať vyzrieť. Aplikácia 2 - ľahká demontáž: naniesť na jednu stranu dielov, nechať vyzrieť a až následne oba diely spojiť. Vzniknuté pružné tesnenie sa nespoja - neprilepí k druhému spojovanému dielu.

METANOVA BOND  RTV 3010 - Vlastnosti tekutého produktu

Technické dáta:				Hodnota				Skúšobná metóda

# Farba                                    	  		čierna

# Zápach						bez zápachu

# Konzistencia					pasta

# Chemický základ:				modifikovaný oxímový silikón

Hustota (20 ° C): 				1,25 g / cm3

Viskozita (25 ° C, EN 12092, systém kužeľovej platne)

Šmyková rýchlosť 10 s-1 			60 000-80 000 mPas

Šmyková rýchlosť 100 s-1 			15 000-25 000 mPas

Rýchlosť vytláčania: (pri 25 ° C, 5,5 bar, otvor 3 mm):

150-200 g / 15 s

Čas stiahnutia kože: 				5-10 minút

Proces vytvrdzovania (pri 23 ° C / 50% r.v.):	po 24 hodinách: 2-3 mm

Objemové zmršťovanie:			5-7%

Strata hmotnosti:				1-3%

Balenie: 					náplň á 310 ml

Čas použiteľnosti:				1 rok

Typické vlastnosti vytvrdeného produktu (po vytvrdnutí pri 23 ° C / 50% r.v.)

Pevnosť v ťahu: 				~ 2 N / mm2 			DIN 53504 S2

Predĺženie pri pretrhnutí: 			~ 550% 			DIN 53504 S2

Obnoviteľnosť: 				~ 90% 				DIN EN 27389

Tvrdosť (A): 					~ 30

Teplotný rozsah 				-60 ° C až + 260 ° C

krátko do + 300 ° C

Koeficient predĺženia: 			20 x 10-5 K-1 			ASTN EB-31

Dielektrická konštanta pri 1 MHz: 		2,8 				ASTM D-150

Pred použitím si pozorne prečítajte našu kartu bezpečnostných údajov a štítky

Balenie:

Kartuš: 310 ml